Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «ТОКАН». Наша продукция соответствует требованиям всех стандартов, не содержит вредных и токсических  веществ, при соблюдении всех технологических условий приготовления и использования отличается высокой прочностью и надежностью при дальнейшей эксплуатации, а разумное сочетание цены и качества позволит получить отличный результат.

- Общие положения

1.1 Технологическая карта производства работ по устройству полов  ТОКАНтм составлена в соответствии с требованиями ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001  и ДБН В.2.6-22-2001.

1.2  Применять наливной пол необходимо для получения оснований и выравнивания бетонных перекрытий при строительстве и ремонте зданий промышленного и жилого назначения. Для получения  гладких горизонтальных оснований под покрытия типа: линолеум, керамическая и пластиковая плитки, паркет и пр.

1.3 При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.  При привязке данной технологической карты к конкретному объекту необходимо определить следующие параметры: выбор марок материалов, которые будут использоваться при производстве работ; объем подготовительных работ, которые следует выполнить перед началом устройства полов; перечень механизмов и приспособлений, необходимых для приготовления и нанесения материалов.

1.4 Выбор типа полимерного покрытия зависит от динамических, вибрационных, температурных и химических нагрузок; от метода и периодичности уборки выбирается фактура поверхности; от специальных параметров: антистатичность, требования по группе горючести, требования по ровности пола и декоративным свойствам покрытия.

1.5 Область применения смеси для устройства стяжек полов:

-  для создания стяжек полов, стяжек под рулонные покрытия кровель;

-  устройство «теплых» полов;

-  ремонт бетонных и цементно-песчаных полов слоем 15мм (только с добавлением песка фракции 1,0-3,0мм).

1.6 Область применения смесей для устройства наливных полов:

-  для выравнивания поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 10 МПа  под укладку рулонных материалов и паркета, под облицовку плиткой (на цементно-полимерных клеях) и укладку покрытий для пола на водные составы, под наклейку напольных покрытий клеями с органическими растворителями;

- для выравнивания поверхностей стяжек полов в производственных и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 20 МПа;

приготовление мелкозернистых тяжелых наливных бетонных смесей для наружных и внутренних работ;

-  для приготовления легких (на основе керамзита, туфа, перлита, цемянки и др.) бетонных теплоизоляционных и звукоизоляционных наливных полов;

в качестве добавки в бетоны и растворы для повышения удобоукладываемости, адгезии и ранней прочности;

-  заполнение швов между плитками при устройстве полов и покрытий открытых площадок.

1.7  Область применения гидроизоляции «ТОКАН-ГИ»:

-  обмазочная  гидроизоляции стен снаружи зданий и сооружений;

- создание защитного изоляционного слоя на стенах и потолках в помещениях с повышенной влажностью;

-  обмазочная  гидроизоляции стен подвалов;

-   гидроизоляция стыков конструкций  в ванных комнатах;

-   обмазочная гидроизоляции утеплителя;

-   вертикальная гидроизоляции фундаментов;

-   горизонтальная  гидроизоляции стен;

-   заделка стыков канализационных труб из чугуна, керамики, бетона и полимерных материалов;

- устройство гидроизоляционного покрытия примыкания кровель к лифтовым шахтам, вентканалам, парапетам, слуховым окнам и т.п.

1.8 Наливной пол укладывается на стандартное бетонное или цементное основание. Марка бетона должна быть не менее М200, влажность основания не должна превышать 4%.

1.9 Во время проведения робот по устройству полов не должно быть резкого понижения температуры, что  в последствии может привести к конденсации влаги на поверхности основания.

1.10 Для пористых сильно впитывающих оснований обязательным является его укрепления за счет глубокой пропитки жидкими упрочнителями и грунтовками.

1.11 Преимущества наливных полов: высокая износостойкость, эластичность, долговечность (15 и более лет), беспыльность, эстетичность, в нанесенном состоянии абсолютно безвредны, пожаробезопасность (относятся к классу  негорючих или самозатухающих покрытий), монолитность (в готовом виде не имеют швов), просты в уходе (возможность машинной уборки), водонепроницаемость.

1.12 Основания, подвергаемые капиллярному подсосу влаги, необходимо огрунтовать и нанести слой 3-6мм гидроизоляции «ТОКАН-ГИ», затем снова огрунтовать грунтовкой «ТОКАН-Гр2» и после этого наносится наливная смесь для устройства пола.

1.13 Работы по устройству элементов пола должны выполнятся при температуре воздуха от +5ºС до +30ºС и относительной влажности 60%. Наиболее эффективный результат достигается при температуре воздуха +20ºС и относительной влажности 60%.

1.14  Конструкция пола, толщина  элементов, вид покрытия, примыкания  его к стенам и перегородкам, а также применяемые материалы должны соответствовать  требованиям проекта.

2. Материалы, применяемые для устройства полов

2.1  Все материалы, применяемые для устройства полов должны иметь гигиенические заключения Министерства здравоохранения Украины.

2.2  Все материалы, используемые при выполнении  работ,  должны  проходит обязательный входящий и исходящий лабораторный контроль на проверку качества  в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы, а также согласно требованиям нормативных документов, регламентирующих способы и методы испытаний этих материалов.

2.3  Материалы и изделия, используемые при устройстве наливных полов, должны иметь четкую несмываемую маркировку на украинском и русском языках.

2.4  Марка  смеси, ее состав, упаковка, область применения и расход сухой смеси приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Марка | Состав | Упаковка | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грунтовки |
| ТОКАН-Гр1 Грунтовка глубо- проникающая | Стирол-акриловая дисперсия с размером частиц 0,04мкм, смачиватель, пеногаситель, консервант бактерицид-фунгицид | Пластмассовые канистры объемом: 2л, 5л, 10л | Повышает удобонаносимость смесей, выравнивает впитывающую способность оснований, повышает прочность сцепления. Расход на 1м2 - 0,1-0,25кг |
| ТОКАН-Гр2 Грунтовка универсальная, адгезионная, проникающая и защитная | Стирол-акриловая дисперсия с размером частиц 0,15мкм, коалесцент, смачиватель, пеногаситель, консервант бактерицид-фунгицид | Пластмассовые канистры объемом: 2л, 5л, 10л | Повышает удобонаносимость смесей по основаниям с большим (более 15 %) водопоглощением. Расход на 1м2 – 0,08-0,20кг |
| Стяжки |
| ТОКАН-П Смесь для устройства и ремонта стяжек мелкозернистая | Портландцемент марки 500, сополимер винилацетатэтилен, водоудерживающая добавка, суперпластификатор, микроармирующее (длина до 0,5мм) целлюлозное волокно, кварцевый и карбонатный наполнитель | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг | Для устройства и ремонта поверхностей бетонных и цементно-песчаных стяжек полов, стяжек на кровлях под рулонные покрытия. Для наружных и внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,4-1,5кг |
| Полы наливные |
| ТОКАН-ПС Смесь самовыравни-вающаяся наливная для полов. Наносить на основание с прочностью не менее 15МПа | Портландцемент марки 500, интенсификатор твердения, сополимер винилацетатэтилен, водоудерживающая добавка, суперпластификатор, микроармирующее (длина до 0,5мм) целлюлозное волокно, кварцевый и карбонатный наполнители | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг | Для устройства гладких поверхностей по стяжкам полов из бетона и цементно-песчаного раствора под напольные покрытия. Только для внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,4-1,5кг |
| ТОКАН-ПС1 Смесь самовыравни- вающая наливная для полов. Наносить на основание с прочностью не менее 10МПа | Портландцемент марки 500, сополимер винилацетатэтилен, водоудерживающая добавка, суперпластфикатор, микроармирующее (длина до 0,5мм) целлюлозное волокно, кварцевый и карбонатный наполнители | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг | Для устройства гладких поверхностей по стяжкам полов из бетона и цементно-песчаного раствора под напольные покрытия. Только для внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,5кг |
| ТОКАН-ВП Смесь самовыравни- вающая наливная для полов. Наносить на основание с прочностью не менее 20МПа | Портландцемент марки 500, интесификатор твердения, сополимер виниацетатэтилен, водоудерживающая добавка, суперпластификатор, кварцевый и карбонатный наполнители | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг | Для устройства гладких поверхностей по стяжкам промышленных полов из бетона и цементно-песчаного раствора под напольные покрытия. Для наружных и внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,5-1,6кг |
| ТОКАН-ГП Гипсовая смесь самовыравни- вающая наливная для полов. Наносить на основание с прочностью не менее 10МПа | Высокопрочное гипсовое вяжущее, сополимер винилацетатэтилен, водоудерживающая добавка, суперпластификатор, кварцевый и карбонатный наполнители | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг | Для устройства гладких поверхностей по стяжкам полов из бетона, гипсобетона, ДСП, гипсоволокнистых плит и цементно-песчаного раствора. Только для внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,3-1,4кг |
| Гидроизоляция |
| ТОКАН-ГИ Гидроизоляция обмазочная цементно- полимерная армированная гидрофобная | Портландцемент, кварцевый песок, полимерная, армирующая, пластифицирующая, гидрофобизирующая и водоудерживающая добавки, добавка повышающая водонепроницаемость | Многослойные бумажные мешки массой нетто 20кг | Устройство обмазочной гидроизоляции по всем (кроме битумным) основаниям. Для наружных и внутренних работ. Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,0-1,3кг |

2.5  Основные строительные свойства смеси для стяжек полов «ТОКАН-П»:

-  удобокладываемость;

-  водоудерживающая способность;

-  морозостойкость;

-  водостойкость покрытия;

-  стойкость к трещинообразованию.

2.6  Основные строительные свойства гидроизоляции «ТОКАН-ГИ»:

-   водонепроницаемая;

-   паропроницаемая;

-   морозостойкая;

-   прочно сцепляется с любыми (кроме битумных) основаниями;

-   гидрофобная;

-   экологически безопасна;

-   легко наносится на поверхность основания.

2.7  Основные строительные свойства смесей для устройства наливных полов приведены в таблице 2.2.

Основные строительные свойства смесей

Таблица 2.2

| Марка смеси | Строительные свойства |
| --- | --- |
| ТОКАН-ПС | Удобоукладываемость, водоудерживающая способность, прочность сцепления с основанием, образует эластичное покрытие, водостойкость, стойкость к трещинообразованию, устойчивость к истиранию, высокая ударная прочность |
| ТОКАН-ПС1 | Удобоукладываемость, водоудерживающая способность, прочность сцепления с основанием, водостойкость покрытия, стойкость к трещинообразованию, устойчивость к истиранию |
| ТОКАН-ВП | Удобоукладываемость, водоудерживающая способность, прочность сцепления с основанием, высокая морозостойкость, образует эластичное покрытие, хорошая водостойкость, стойкость к трещинообразованию, высокая устойчивость к истиранию, высокая ударная прочность |
| ТОКАН-ГП | Удобоукладываемость, водоудерживающая способность, прочность сцепления с основанием, высокая скорость высыхания, образует эластичное покрытие, водостойкость, высокая стойкость к трещинообразованию, обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, стойкость к истиранию, высокая ударная прочность |

2.8   Основные физико-технические характеристики смесей для устройства наливных полов приведены в таблице 2.3.

Основные физико-технические характеристики смесей

для устройства наливных полов

Таблица 2.3

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водоудерживающая способность, %, более | 99,3 |
| Расслаиваемость, %, не менее | 0,02 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,5 |
| Срок хранения сухих смесей в заводской упаковке при влажности воздуха не более 75%: - на основе цемента, месяцев - на основе гипса, месяцев | 6 12 |
| Температура окружающей среды и основания при применении растворных смесей | от +5ºС до +30ºС |
| Температура растворной смеси в момент нанесения на покрытие (наибольшая растекаемость) | от +22ºС до +28ºС |
| Температурный режим эксплуатации затвердевших растворов: - на основе цемента - на основе гипса | от -40ºС до +150ºС от +10ºС до +35ºС |
| Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки (технологический проход), МПа, не менее | 3,5 |
| Остаток на сите 0,315мм, %, не более | 6,0 |
| Усадка (расширение), %, не более | 0,08 |

3. Инструменты, оборудование, приспособления, применяемые для устройства полов

Таблица 3.1

| Наименование инструмента, оборудования, приспособления | Марка, обозначение нормативного документа | Применение | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Растворосмеситель | СО-46Б | Приготовление растворных составов из сухих смесей | Вместимость – 80 дм3 , мощность двигателя привода – 1,5 кВт, масса – 200кг |
| Дрель низкооборотная с насадкой с винтовым смесителем | ИЭ-1035 | Приготовление растворных составов из сухих смесей | Частота вращения – 600 об/мин |
| Перфоратор | ИЭ-1511 ВЭ | Сверление отверстий | Мощность привода - 0,5 кВт, двухско-ростной диаметр сверления 13мм, масса – 1,85кг |
| Пылесос промышленный | SE60E | Очистка поверхности от пыли, продувка трещин после расшивки | Мощность привода – 1,2кВт, вместимость канистры – 18дм3, длина шланга –3,5м, масса – 11кг |
| Шлифовальная машина | 9150 НА Skil | Механическая очистка поверхности основания, расшивка трещин | Мощность – 0,6кВт |
| Электролобзик | GST 6235 E «KRESS» | Резка пенополисти-рольных плит на рабочем месте | Мощность привода – 0,35кВт, скорость вращения - от 250об/мин, плавная регулировка скоростей |
| Пила-ножовка | ГОСТ 4156-79 | Резка пенополисти-рольных плит на рабочем месте | - |
| Кисть-макловица | ГОСТ 10597-81 | Нанесение грунтовочных составов | - |
| Шпатели металлические | ГОСТ 10778-83 | Заделка трещин, распределение материала в труднодоступных местах | - |
| Ведра п/э, вместимостью 5,20,30дм3 | - | Приготовление растворных составов | - |
| Зубило | ГОСТ 7211-82 | Для удаления слабых и непрочных участков конструкций | - |
| Правило | ГОСТ 2578-90 | Проверка горизонтальности | - |
| Склерометр ОМШ-1 (Россия) молоток Шмидта | ГОСТ 22690.1-77, ГОСТ 22690-88 | Для оценки качества основания (измерение прочности основания на сжатие) | Нижний предел температуры окружающего воздуха -10 °С, Измеряемая прочность бето-на 5...40 МПа, Вариация показаний при измерении высоты отскока на наковальне ОН-1 не превышает + 2 усл. ед. шкалы склерометра |
| Склерометр электронный ОНИКС – 2.3 | ГОСТ 22690-88 | Определение прочности бетона ударно-импульсным методом | Диапазон изме-рения - 5 ...120, 0,5 ... 30 МПа Погрешность метода - 5% Память резуль-татов - до 1000 серий за 100 дней |
| Склерометр электронный ИПС-МГ4 | ГОСТ 22690-88 | Для неразрушающего контроля прочности бетона методом ударного импульса | Измеряемая прочность бето-на 3...100 МПа Погрешность метода не более 10% Условия эксплуатации: температура воздуха от -10 до +40 гр.С относительная влажность воздуха 80% |
| Влагомер "Hydromette UNI 1" | ГОСТ 21196-75 ГОСТ 25932-83 ГОСТ 29027-91 | Определение влажности основания | Диапазон измерения: 0-199 дигит |
| Специальные подошвы на шипах (краскоступы) | - | Для передвижения по свеженанесен-ному покрытию | - |
| Ракель с устанавливаемым зазором | - | Для распределения материла равномерным слоем по поверхности | - |
| Аэрационный игольчатый валик | - | Для удаления пузырьков воздуха | - |

4. Организация производства работ по устройству наливных полов

4.1  При планировании строительной площадки определяются следующие параметры:

-    габаритные размеры строительной площадки;

- места расположения и размеры участков складирования материалов, изделий, инструментов и приспособлений;

- места расположения и размеры участков приготовления растворных смесей;

- места отдыха работающих;

- места складирования и сбора отходов;

- мероприятия по ограждению и освещению в вечернее и ночное время суток;

- обеспечен отвод поверхностных вод (в случае необходимости);

- обеспечена правильная организация передвижения транспортных средств, дающая возможность свободного перемещения ко всем складах и строениям;

- обеспечена возможность бесперебойной подачи воды;

- продумана система отвода сточных вод, утилизации промышленных и бытовых отходов.

4.2  Перед началом выполнения работ по устройству наливных полов должны быть выполнены следующие работы:

- общестроительные и монтажные мероприятия по устройству  кровли и гидроизоляции;

- прокладка всех коммуникаций и заделка всех коммуникационных каналов;

- остекление оконных и балконных блоков;

- ремонт поврежденных и разрушенных элементов здания, сетей водопровода, канализации, электроснабжения, отопления и связи;

- произвести осмотр и освидетельствование состояния основания по следующим показателям: наличие повреждений на поверхности основания, наличие отклонений от горизонтали основания, прочность и влажность основания.

4.3  После проведения осмотра и освидетельствования основания необходимо составить соответствующий акт по подготовке объекта к устройству наливных полов. Полученная документация необходима для составления проекта производства работ (ППР). Таким образом происходит планирование объемов работ, расчет потребности в расходных материалах и оборудовании, определению сроков производства работ.

4.4 Перечень методов контроля и применяемых при этом инструментов приведен в таблице 4.1.

Методы и способы контроля конструкций

Таблица 4.1

| Контрольный параметр | Метод контроля | Способ контроля |
| --- | --- | --- |
| Отклонения: - по вертикали - по горизонтали | Измерение отклонений | Отвес (ГОСТ 7948); штангенциркуль(ГОСТ 166); правило (ГОСТ 25782); уровень (ГОСТ 9416); теодолит (ГОСТ 10529) |
| Наличие и размер трещин | Наличие - визуально, размеры трещин (ширину, длину, глубину) - измерение | Металлическая линейка (ГОСТ 427); рулетка (ГОСТ 7502) |
| Отклонения от проектного значения: - радиус криволинейных поверхностей | Измерение отклонений | Лекала, контрольная рейка длиной 2м |
| Прочность основы | Определение прочности способами неразрушающего контроля и простукиванием деревянным молотком (ГОСТ 22690: методы пластичных деформаций, ударного импульса, отрывания); (ГОСТ 17624: ультразвуковой метод); по контрольным образцам (ГОСТ 18105, ГОСТ 28570) | Киянка формующая (ГОСТ 11775); приспособления типа КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, А-1; индикаторы часового типа (ГОСТ 577); лупа (ГОСТ 25706); микроскоп (ГОСТ 8074); прибор ультразвуковой УК-14П, УК-10 |
| Влажность поверхностей конструкций | Измерение влажности нейтронным методом (ГОСТ 23422-87) | Влагомеры «СМ» (ГОСТ 21196, ГОСТ 25932), электронные влагомеры (ГОСТ 29027) |
| Ровность поверхности, высота выступов, глубина впадин | Измерение просветов между рейкой и основанием | Деревянная рейка (длина до 3м), штангенциркуль |

4.5   Подготовка основания

Основание должно быть ровным, паропроницаемым, плотным, имеющиеся на поверхности загрязнения должны быть тщательно удалены. Кирпичные и бетонные конструкции до начала работ по устройству пола должны быть выдержаны не менее 3 месяцев  после их возведения. Цементно-песчаные основания следует выдерживать в течение 28 суток после их устройства.

На поверхности основания не должно находиться материалов, уменьшающих адгезию с основанием (лакокрасочных покрытий, клея, битумных мастик и пр.)

Места возможной концентрации напряжений (стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей) в монолитных конструкциях, стыки между элементами сборных ограждающих конструкций, а также места ввода в конструкцию коммуникаций, водоподающих и водоотводящих труб необходимо загерметизировать составами на силиконовой основе. Герметизирующий состав следует наносить на поверхность конструкции, предварительно высушенную до влажности не более 2%.

Трещины, отколы и прочие дефекты необходимо расшить, прогрунтовать и заделать. Основание обязательно обработать составами «ТОКАН-Гр1» или «ТОКАН-Гр2». Для конструкций, находящихся в условиях эксплуатации с повышенной влажностью следует прогрунтовать дополнительно.

Выравнивание поверхностей, а также заделку дефектных мест в конструкциях не допускается выполнять материалами, предназначенными для устройства гидроизоляции.

5. Технология устройства наливных полов

5.1  Обработка поверхности грунтовочным составом

Устройство наливных полов начинается с пропитки основания грунтовкой. Пропитка впитывается в основание, улучшая тем самым адгезию с последующими слоями. Добавление в грунтовку кварцевого песка позволяет получить шероховатую поверхность и, тем самым, ещё больше улучшить сцепление с основным слоем.  Сама поверхность после нанесения грунтовочного выравнивающего слоя является несколько шероховатой, толщина равняется максимальной фракции наполнителя. Грунтование осуществляется валиком либо кистью-макловицей.

Грунтование  основания следует выполнять по всей поверхности, без пропусков, так, чтобы на поверхности образовался тонкий сплошной слой, при этом не допускается наличие на поверхности основания луж из грунтовочных составов.

5.2  Приготовление растворной смеси

Растворную смесь приготавливают непосредственно на участке строительной площадки. Перемешивание растворной смеси необходимо производить низкооборотной дрелью с винтовой насадкой в течение 2 минут, затем выдержать без перемешивания 5 минут (это дает возможность полному растворению все имеющихся добавок). Затем снова перемешать в течение 2 минут. Растворная  смесь полностью готова к употреблению.

Время пригодности растворных смесей на основе цемента составляет 60 мин,  на основе гипса – 30 мин. В нормальных условиях (температура воздуха составляет +20ºС, относительная влажность воздуха – 60%) рекомендуется использовать свежеприготовленную смесь в течении 0,5 часа. При снижении температурно-влажностных  показателей вязкость смеси повышается, что приводит к увеличению воды затворения. Количество воды затворения может быть изменено не более чем на 5%.  Если во время указанных сроков происходит загустевание, то смесь можно дополнительно перемешать. При производстве работ не допускается восстанавливать начальную подвижность смеси добавлением воды, что может привести к снижению прочностных показателей.

Для покрытия основания в одном помещении следует использовать растворную смесь одного замеса;  если площадь основания большая, то основание следует поделить на несколько участков и заполнить их последовательно, стыкуя вновь наносимый слой растворной смеси с ранее нанесенным по принципу «мокрое на мокрое».

Соотношение сухой смеси и воды следует принимать, руководствуясь инструкцией по применению, приведенной на упаковке, строго соблюдая дозирование. Растекаемость растворных смесей следует контролировать сразу же после их приготовления. Растекаемость  в рабочих условиях  определяется следующим образом: цилиндр Ø 5см и высотой 4,5см устанавливается на стеклянную поверхность и наполняется растворной смесью. Затем цилиндр необходимо снять и растворная смесь растечется ровным пятном. Через две минуты необходимо измерить диаметр образовавшегося пятна. По результатам  полученных измерений можно определить следующие параметры:

- Ø 16-18см – растворную смесь можно укладывать;

- Ø менее 16-18см – недостаток воды в растворной смеси;

- Ø более 16-18см – избыток воды в растворной смеси (или недостаток сухой смеси).

5.3   Устройство стяжки пола

Стяжка  устраивается, если необходимо выровнять какой-либо элемент пола под покрытие, придать покрытию заданный уклон, образовать прочный слой по нежестким элементам перекрытия (тепло-, звукоизоляция), защитить гидроизоляцию. Если устраивается стяжка толщиной до 8мм, то не требуется дополнительных наполняющих компонентов. Если необходимо произвести выравнивание пола от 8мм до 15мм, то рекомендуется добавление песка фракции 1,0-3,0мм. При перепадах более 15мм рекомендуется  устроить дополнительный слой стяжки «ТОКАН-П». Слои достаточно быстро набирают высокую прочность, а поэтапное нанесение слоев увеличивает прочностные характеристики. Также при больших перепадах основания в качестве наполнителя можно применять керамзит, щебень мелкодробленый и пр.

К устройству стяжки пола следует приступать после огрунтования поверхности и ее полного высыхания.  При обработке грунтовочным составом «ТОКАН-Гр2» время высыхания составляет 3 часа (при соблюдении  нормальных температурно-влажностных условиях).

Стяжку пола следует устраивать на основании, прочность которого составляет не ниже 15 МПа, возраст бетонного основания должен быть не менее 3-х месяцев.                 Приготовленную растворную смесь укладывают на подготовленное основание, уплотняют и разравнивают с помощью ракели с устанавливаемым зазором, затем с помощью аэрационного игольчатого валика удаляют пузырьки воздуха. Окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помощи металлической терки.

Готовность уложенной растворной смеси для устройства стяжек пола «ТОКАН-П» к последующим операциям приведена в таблице 5.1.

Готовность уложенной растворной смеси для устройства

стяжки «ТОКАН-П» к последующим операциям

Таблица 5.1

| Операция | Смесь «ТОКАН-П» |
| --- | --- |
| Готовность к технологическому проходу | 1 сутки |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам | 3 суток |
| Готовность к огрунтовке составами на водной основе | 2 суток |
| Готовность к нанесению самовыравнивающих смесей | 3 суток |
| Готовность к облицовке плиткой на цементных смесях | 3 суток |
| Готовность к облицовке плиткой на полимерных клеях | 7 суток |

5.4   Устройство самовыравнивающегося наливного пола

При устройстве самовыравнивающегося наливного пола следует учитывать прочность основания, на которое  будет укладываться пол. Требования к прочности основания следующие:

- ТОКАН-ПС  –  не менее 15 МПа;

- ТОКАН-ПС1 – не менее 10 МПа;

- ТОКАН-ВП  -  не менее 20 МПа;

- ТОКАН-ГП  – не менее 10 МПа.

Пол делают «плавающим», т.е. должен отделяться от стен. Для этого на поверхностях более 20м2, на границах слоев из разных подкладочных оснований и при стыковке поверхностей с различными температурными показателями необходимо устраивать промежуточные разделительные швы, которые заполняются силиконовыми герметиками.

При укладке растворной смеси  основание предварительно необходимо прогрунтовать грунтовкой «ТОКАН-Гр2». Если основание подвергается капилярному подсосу влаги, то после огрунтовки наносится слой гидроизоляции «ТОКАН-ГИ» толщиной 3-6мм.

С помощью маяков и уровня выводится горизонтальная поверхность пола. Затем равномерно разливается по поверхности приготовленный раствор. Если необходимо, поверхность выравнивается  с помощью широкого шпателя. Каждый участок заливают за один проход. Затем необходимо пройтись по поверхности пола аэрационным игольчатым валиком. Это делается для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха, которые образовались при нанесении растворной смеси. Если этого не сделать, то в дальнейшем из пузырьков образуются пустоты, которые могут дать трещины.

Свежеуложенную смесь необходимо беречь от попадания влаги, попадания прямых солнечных лучей и сквозняков в течение 3 суток.

Готовность уложенной растворной смеси  к последующим операциям приведена в таблице 5.2.

Готовность уложенной  растворной смеси

к последующим операциям

Таблица 5.2

| Операция | Марка смеси |
| --- | --- |
|  | ПС | ПС 1 | ВП | ГП |
| Готовность к технологическому проходу | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 6 часов |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам | 5 суток | 5 суток | 5 суток | 1 сутки |
| Готовность к покрытию рулонными материалами и укладке паркета (без применения клея) | 4 суток | 4 суток | 3 суток | 1 сутки |
| Готовность к покрытию полимерными материалами и укладке паркета (с наклейкой на органические клея) | 7 суток | не нормиру-ется | 7 суток | 3 суток |
| Готовность к нанесению лакокрасочного покрытия на основе органических растворителей | 7 суток | 7 суток | 5 суток | 3 суток |
| Готовность к укладке плитки на цементно-полимерные клеевые смеси | 3 суток | 3 суток | не нормиру-ется | 1 сутки |
| Готовность к тепловой нагрузке (теплые полы) | 28 суток | не нормиру-ется | 28 суток | не нормиру-ется |

5.5  Устройство гидроизоляции

Гидроизоляционные работы (согласно требованиям ДБН В.2.6-22-2001) необходимо производить после  следующих работ:

-   монтаж и бетонирование ограждающих конструкций сооружения;

-   замоноличивание стыков между сборными элементами конструкций;

- установка и сварка закладных деталей, конструктивных элементов вводов инженерных коммуникаций и других элементов.

Гидроизоляция наносится в два слоя. Первый слой готовится более подвижной консистенции и наносится жесткой щеткой на влажное основание. Второй слой  наносится после подсыхания первого слоя, но не ранее, чем через 1 сутки. Растворная смесь для второго слоя приготавливается с меньшим количеством воды. В качестве инструмента применяется шпатель.

Приготовленную растворную смесь рекомендуется уложить в течение 1 часа с момента затворения водой сухой смеси.

Свежеуложенные слои гидроизоляции следует предохранять от пересыхания и прямого попадания влаги в течение 1 суток.

Гидроизоляция «ТОКАН-ГИ» обладает сильно выраженным гидрофобным эффектом, поэтому, при необходимости нанесения последующих отделочных слоев, поверхность необходимо обработать грунтовочным составом «ТОКАН-Гр1».

Заделку стыков сантехнического оборудования необходимо производить смесью, затворенной минимально допустимым количеством воды.

Контроль качества выполнения работ

Контроль качества выполнения работ производится систематически и обязательно фиксируется в журнале выполнения работ, также составляются акты скрытых работ.

Отклонение  поверхностей оснований, подстилающих слоев, стяжек и покрытий от горизонтальной плоскости или от заданного уклона допускается не более 0,2% от соответствующего размера помещения. При ширине или длине помещения 25м и более эти отклонения не должны превышать 50мм.

Отклонения толщины элементов пола от проектной допускаются только в отдельных местах и не более 10% от заданной толщины. Толщину элементов пола следует проверять в процессе их устройства. Требуемая проектом толщина задается при помощи специальных приспособлений (реперов).

Ровность поверхности элементов пола проверяют контрольной рейкой длиной 2м, а при наличии уклонов – шаблоном с уровнем. Допускаемые отклонения поверхности элементов от плоскости не должны превышать следующих значений:

- напольные стяжки – 3-5мм,

- сплошной слой по стяжке из самовыравнивающихся растворных смесей – 2-4мм,

- декоративные напольные покрытия – 1-2мм.

6.  Техника  безопасности и охрана окружающей среды

при выполнении работ

6.1 Приступать к выполнению работ по устройству пола  возможно только при наличии проекта выполнения работ ППР (если это необходимо). К производству работ допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и прошедшие:

-  профессиональную подготовку и обучение безопасным методам выполнения работ;

-  предварительный медицинский осмотр согласно требованиям Министерства охраны здоровья Украины;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности.

6.2 Для обеспечения проведения безопасных производственных процессов необходимо:

-  придерживаться технологических процессов, методов и режимов выполняемых работ;

- использовать надежные действующие контрольно-измерительные приборы, защитное оборудование и производить регулярные проверки;

-  рационально организовывать рабочие места  и месторасположение используемого оборудования;

-  безопасно хранить и транспортировать материалы;

-  применять средства индивидуальной защиты (СИЗ);

6.3 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. При приготовлении растворных смесей содержание пыли сухих смесей в воздухе рабочей зоны не должно превышать 5 мг/м3.

6.4 Класс опасности сухих смесей согласно ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и токсиколо-гигиенического заключения:

-  при ингаляционном воздействии – 3 класс

-  при попадании в желудок – 4 класс

-  при попадании на кожу – 4 класс

6.5  Сухие строительные смеси «ТОКАН» соответствуют требуемым эколого-гигиеническим нормам и не оказывают токсического воздействия на организм человека, что подтверждается гигиеническими заключениями Министерства здравоохранения Украины, а также паспортами радиологического контроля. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ не образуют токсических соединений.

6.6  При выполнении работ по устройству полов на строительных объектах следует соблюдать требования  правил пожарной безопасности в Украине, введенных в действие приказом  № 400 МВД Украины от 22.06.95 г. 6.5.

Пожаробезопасность должна достигаться максимально-возможным применением в конструктивных элементах негорючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.004.

6.7 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать предельно допустимых  значений, установленных ГОСТ 12.1.003 и ДСН 3.36.037. Контроль уровня шума на рабочих местах следует выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.050.

6.8 Все работники должны быть обеспечены питьевой водой по ГОСТ 2874 и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно требованиям ГОСТ 12.4.011.

6.9 Промывные воды, образующиеся при промывке оборудования, мытье инструмента и тары из-под растворных смесей, следует утилизировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Запрещается сливать в водоемы и канализацию промывные воды, а также отходы, которые образуются в процессе приготовления растворных смесей.

6.10 Во время работы с электроинструментом следует внимательно наблюдать за состоянием электрокабелей, отсутствием резких перегибов, образованием петель.

6.11 По окончании работ необходимо очистить и вымыть инструменты, инвентарь и приспособления, привести в порядок рабочее место, утилизировать отходы согласно требованиям ДСанПіН  2.2.7.029 – 99 «Державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».

7. Материально-технические ресурсы

7.1  Расход  материалов, необходимых для устройства 100м2 пола

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.1

| Наименование материалов | Нормативный документ | Назначение | Ед. изм. | Расход материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТОКАН-Гр1 Грунтовка глубо- проникающая | ТУ У В.2.7-24.3-30509305-002 | Укрепление и пропитка основания, увеличение адгезии между слоями | кг | 10-25 |
| ТОКАН-Гр2 Грунтовка универсальная, адгезионная, проникающая и защитная | ТУ У В.2.7-24.3-30509305-002 | Укрепление и пропитка основания, увеличение адгезии между слоями | кг | 8-20 |
| ТОКАН-П Смесь для устройства и ремонта стяжек мелкозернистая | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство стяжки пола | кг на 1мм толщины | 140-150 |
| ТОКАН-ПС Смесь самовыравни-вающаяся наливная для полов | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство цементно-полимерного наливного пола | кг на 1мм толщины | 140-150 |
| ТОКАН-ПС1 Смесь самовыравни-вающаяся наливная для полов | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство цементно-полимерного наливного пола | кг на 1мм толщины | 150 |
| ТОКАН-ВП Смесь самовыравни-вающаяся наливная для полов | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство цементно-полимерного наливного пола | кг на 1мм толщины | 150-160 |
| ТОКАН-ГП Смесь гипсовая самовыравни- вающая наливная для полов | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство гипсо-полимерного наливного пола | кг на 1мм толщины | 130-140 |
| ТОКАН-ГИ Гидроизоляция обмазочная цементно- полимерная армированная гидрофобная | ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Устройство гидроизоляции | кг на 1мм толщины | 100-130 |
| Герметизирующий материал | ГОСТ 25621 | Заполнение стыков деформационных швов | м.п. | по проекту |

7.2 Сводная калькуляция трудовых затрат на устройство 100м2 полов.

7.2.1 При составлении калькуляции учтены и отдельно не оплачиваются вспомогательные и подготовительные работы: разметка, очистка основания полов от мусора и пыли, а также подготовительно-заключительные операции.

7.2.2   Приведенные технологические операции и нормы времени могут изменяться в зависимости от сложности и объемов работ.

7.2.3  При обмере работ по устройству полов площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается.

7.2.4     Нормами предусмотрено перемещение материалов на расстояние до 20м.

7.2.1  Калькуляция затрат труда на устройство 100м2 поверхности  пола

с использованием материалов «ТОКАН»

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.2

| № п/п | Обосно-вание | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Состав звена | Норма време-ни на весь объем, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕНиР Е19-41-1 | Очистка основания сжатым воздухом с помощью компрессора | 100м2 | Бетонщик | 2 | 1 | 6,2 |
| 2 | ЕНиР Е19-41-2 | Очистка основания с помощью электрощетки и пылесоса | 100м2 | Бетонщик | 3 2 | 1 1 | 5,7 |
| 3 | ЕНиР Е19-41-3 | Промывка основания водой из резиновых шлангов | 100м2 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 9,1 |
| 4 | ГН 8-5-20 | Грунтование поверхностей составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» | 100м2 | Штукатур | 3 | 1 | 10,8 |
| 5 | ГН 3-23.1 | Приготовление растворной смеси вручную с использованием низкооборотной дрели К=0,7 | 1м3 | Штукатур | 2 | 2 | 1,47 |
| 6 | ГН 3-24.1 | Приготовление растворной смеси растворосмесителем емкостью до 80л К=0,7 | 1м3 | Штукатур | 2 | 1 | 1,7 |
|  |  |  |  | Машинист растворо-смесителя | 4 | 1 |  |
| 7 | ЕНиР Е19-43-1 | Устройство стяжки по бетонному основанию вручную | 100м2 | Бетонщик | 3 2 | 2 1 | 23 |
| 8 | ЕНиР Е19-34 | Устройство однослойных пластичных полимерцементных полов (при устройстве полов в помещениях с площадью пола до 10м2 норму времени умножать на 1,2) | 100м2 | Облицов-щик - мозаичник | 4 3 | 1 1 | 31 |

8. Перечень нормативных документов

Таблица 8.1

| Обозначение нормативного документа | Наименование |
| --- | --- |
| ТУ У В.2.7-26.6-30509305-001 | Смеси сухие строительные «ТОКАН». Технические условия |
| ГОСТ 12.0.004-83 | ССТБ. Организация обучения работающих безопасности труда |
| ГОСТ 12.1003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования |
| ГОСТ 12.4.026-76 | Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| ГОСТ 12.1.0019-79 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.1044-89 | ССБТ. Пожаро-, взрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.1.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.3.009-86 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.033 | Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 10778-83 | Шпатели. Технические условия |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 12.4.059-89 | Ограждения предохранительные инвентарные |
| ГОСТ 27324 | Ведра полиэтиленовые |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные |
| ГОСТ 21196-75 | Влагомеры нейтронные |
| ГОСТ 166 | Штангенциркули |
| ДБН В.2.6-22-2001 | Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей |
| ДБН Г.1-4-95 | Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві |
| ДСанПіН 2.2.7.029-99 | Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення |
| СНиП 2-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| СНиП 3-4-80 | Техника безопасности в строительстве |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы |
| ЕНиР Сборник Е19 | Единые Нормы и Расценки. Устройство полов |
| ГН 3 | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам’яні роботи 2006р |
| ГН 8 Випуск 5 | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи 2007р |